本标准已于 2020 年×× 月××日在上海市市场监督管理局登记，登记号?

ICS 号： 81.060.30

中国标准文献分类号：Q32

团	体	标	准

- T/SCS00000？-2020

镁铝尖晶石透明陶瓷

Magnesia-alumina Spinel Transparent Ceramics

2020 - ?- ?	发布	2 0 20 - ? - ?	实施

上海市硅酸盐学会   	发 布

目    次

前    言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  产品等级、规格和标记	1

5  技术要求	2

6  试验方法	3

7  检验规则	5

8  标签、包装、运输和贮存	6

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009的规定进行起草。

本标准由上海硅酸盐学会提出、归口并宣贯实施。

本标准负责起草单位：中国科学院上海硅酸盐研究所。

本标准参加起草单位：上海航天控制技术研究所。

本标准主要起草人：李贵、施维捷、李涤寒、邱伟、赵瑾、韩丹、王正娟、章健、王士维、毛小建。

本标准由上海硅酸盐学会负责解释。

本标准承诺首批执行单位：中国科学院上海硅酸盐研究所。

本标准为首次制定。

镁铝尖晶石透明陶瓷

# 1  范围

本标准规定了镁铝尖晶石透明陶瓷的术语和定义、产品等级、规格和标记、技术要求、试验方法、检验规则以及标签、包装、运输和贮存等内容。

本标准适用于镁铝尖晶石透明陶瓷系列产品。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191                 包装储运图示标志

GB/T 2410                透明塑料透光率和雾度的测定

GB/T 6569                精细陶瓷弯曲强度试验方法

GB/T 7962.5              无色光学玻璃测试方法 第5部分：应力双折射

GB/T 10700               精细陶瓷弹性模量试验方法（弯曲法）

GB/T 16534               精细陶瓷室温硬度试验方法

GB/T 16535               精细陶瓷线热膨胀系数试验方法

GB/T 23806               精细陶瓷断裂韧性试验方法 单边预裂纹梁（SEPB）法

GB/T 25995               精细陶瓷密度和显气孔率试验方法

JC/T 2020                 透光性精细陶瓷透过率的测试方法

# 3  术语和定义

下列的术语和定义适用于本标准。

## 3.1

## 随炉试样 test sample

指使用相同批次原料，采用相同工艺，制备的尺寸大于36 mm×36 mm，且与样品相同厚度的镁铝尖晶石透明陶瓷小平片。

3.2

散射颗粒 scattering particles

指的是样品内部引起入射光发生散射的颗粒。

# 4  产品等级、规格和标记

## 4.1 产品等级

按外观质量，平均光谱透射比和雾度分为：Ⅰ级；Ⅱ级；Ⅲ级。

## 4.2 产品规格

产品主要为平板样品，平板样品的主要尺寸规格见表1，其他形状规格的尺寸可由供需双方协商确定。

表1 平板样品主要尺寸规格          单位为毫米

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 长度a | 100，200，400，600 |
| 宽度b | 100，150，200，400，600 |
| 厚度h | 1，2，3，4，5，8，10，12，14 |

## 4.3 产品标记

由材质、形状、产品尺寸、产品等级和产品序号组成。如：

示例：产品序号为001、尺寸为200 mm×150 mm×10 mm、等级为I的镁铝尖晶石透明陶瓷平板，其标记为：

MA-P-200×150×10-I-001

# 5  技术要求

## 5.1 尺寸偏差

尺寸偏差应符合表2的规定，有特殊要求的可由供需双方协商确定。

表2 尺寸偏差              单位为毫米

| 尺寸 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 厚度h | h ≤ 5.0 | ± 0.10 |
|  | h ＞ 5.0 | ± 0.20 |
| 长度a和宽度b | a，b ≤ 100.0 | ± 0.10 |
|  | 100.0 ＜ a，b ≤ 200.0 | ± 0.20 |
|  | a，b ＞ 200.0 | ± 0.30 |

## 5.2 外观质量

加工好的光学用镁铝尖晶石透明陶瓷应为无色透明体；同一样品的颜色应均匀一致，不允许存在有明显的色带；样品表面和内部不允许存在裂纹；不允许存在直径大于0.1 mm，长度大于3 mm的夹杂物。

厚度为2.2 mm的镁铝尖晶石透明陶瓷平片样品工作区域散射颗粒应符合表3的要求。其他尺寸和形状的样品由供需双方协商确定。

表3 散射颗粒表

| 散射颗粒直径d/mm | 10×10 mm范围内,允许存在的数量/个 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |  |
| d ＞1.0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 0.5 ＜ d ≤ 1.0 | 1 | 5 | 8 |  |
| 0.3 ＜ d ≤ 0.5 | 4 | 6 | 10 |  |
| 0.1 ＜ d ≤ 0.3 | 7 | 20 | 30 |  |
| d ≤ 0.1 | 不作规定 |  |  | 不允许密集型散射颗粒存在 |

## 5.3产品性能

应符合表4的要求。其中平均光谱透射比，应力双折射和雾度测试使用的为双面抛光，表面光洁度在12级以上，厚度2.2mm的平片样品，其他厚度可参考此要求。

表4 产品性能要求

| 项目 |  | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度/g·cm-3 |  | ≥ 3.57 |  |  |
| 维氏硬度（HV1）/GPa |  | ≥ 11.0 |  |  |
| 弹性模量/GPa |  | ≥ 250 |  |  |
| 断裂韧性/ MPa·m1/2 |  | ≥ 1.25 |  |  |
| 弯曲强度/ MPa |  | ≥ 210 |  |  |
| 室温至300 ℃线膨胀系数/×10-6℃ |  | ≤ 7.3 |  |  |
| 应力双折射/nm·cm-1 |  | ≤ 100 |  |  |
| 抗温度变化 |  | 95±2 ℃保温1小时，投入0 ℃煤油，保持10分钟取出，恢复室温后，样品无裂纹；-55 ℃保温1小时，转入71±2 ℃煤油中，保持10分钟取出，恢复室温后，产品无裂纹 |  |  |
| 平均光谱透射比 | 光波段/μm | I类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 0.4～0.76 | ≥ 75％ | ≥ 70％ | ≥ 65％ |
|  | 0.76～3.0 | ≥ 85％ | ≥ 83％ | ≥ 80％ |
|  | 3.0～4.5 | ≥ 85％ | ≥ 83％ | ≥ 78％ |
|  | 4.5～5.0 | ≥ 75％ | ≥ 70％ | ≥ 63％ |
| 雾度/% |  | ≤ 2.00 | ≤ 5.00 | ≤ 7.00 |

# 6  试验方法

## 6.1 尺寸偏差

产品的尺寸使用精度为0.02 mm的游标卡尺或同等此精度的计量器具测量。

## 6.2 外观检验

目测观察，必要时可借助光学显微镜。

## 6.3性能检验

### 6.3.1 密度

- 按GB/T 25995《精细陶瓷密度和显气孔率试验方法》进行检测。

### 6.3.2 维氏硬度

按GB/T 16534《精细陶瓷室温硬度试验方法》进行检测。

### 6.3.3 弹性模量

按GB/T 10700《精细陶瓷室温弹性模量试验方法（弯曲法）》进行检测。

### 6.3.4 断裂韧性

按GB/T 23806《精细陶瓷室温断裂韧性试验方法 单边预裂纹梁（SEPB）法》进行检测。

### 6.3.5 抗弯强度

按GB/T 6569《精细陶瓷室温抗弯强度试验方法》进行检测。

### 6.3.6平均线膨胀系数

按GB/T 16535《精细陶瓷线热膨胀系数试验方法》进行检测。

### 6.3.7应力双折射

- 按GB/T7962.5《无色光学玻璃测试方法 第5部分：应力双折射》进行检测。

### 6.3.8 抗温度变化

- 样品经95±2 ℃保温1小时，投入0 ℃煤油中，保持10分钟后取出，恢复室温后，在40~60瓦白炽灯下，目测样品应无裂纹；样品经-55 ℃保温1小时，转入71±2 ℃煤油中，保持10分钟后取出，恢复室温后，在40~60瓦白炽灯下，目测样品应无裂纹。

### 6.3.9平均光谱透射比

按JC/T2020《透光性精细陶瓷透过率的测试方法》进行检测。

### 6.3.10 雾度

按GB/T 2410-2008《透明塑料透光率和雾度的测定》进行检测。

# 7  检验规则

## 7.1 检验分类及项目

分为出厂检验和型式试验两类。检验项目应符合表5的规定。由于样品形状较为复杂，无法从中取样的，可以使用随炉试样代替样品进行检测。

表5 出厂检验和型式检验范围

| 检验项目 | 要求 | 检测方法 | 出厂检验 | 型式试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸偏差 | 5.1 | 6.1 | √ | √ |
| 外观质量 | 5.2 | 6.2 | √ | √ |
| 密度 | 5.3 | 6.3.1 | － | √ |
| 维氏硬度（HV1） | 5.3 | 6.3.2 | － | √ |
| 弹性模量 | 5.3 | 6.3.3 | － | √ |
| 断裂韧性 | 5.3 | 6.3.4 | － | √ |
| 弯曲强度 | 5.3 | 6.3.5 | － | √ |
| 室温至300 ℃线膨胀系数 | 5.3 | 6.3.6 | － | √ |
| 应力双折射 | 5.3 | 6.3.7 | － | √ |
| 抗温度变化性能 | 5.3 | 6.3.8 | － | √ |
| 平均光谱透射比 | 5.3 | 6.3.9 | √ | √ |
| 雾度 | 5.3 | 6.3.10 | √ | √ |
| “√”为必检项目，“－”为非检项目。 |  |  |  |  |

### 7.1.1 出厂检验

产品必须进行出厂检验。出厂检验项目包括外观质量，平均光谱透射比和雾度。每批产品经检验合格后附产品检验单和合格证，方可出厂。

### 7.1.2 型式检验

型式检验项目包括本标准技术要求的全部项目，有下列情况之一者，应进行型式检验：

a) 新产品定型鉴定；
b) 正式投产后，原材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时； 
c) 停产六个月以上，恢复生产时；

d）批量生产时，每隔12个月进行一次。

## 7.2 批量

使用同一批号原料、同种工艺生产的镁铝尖晶石透明陶瓷，每1000~1400件为一个检验批，不足1000件的按一批计。

## 7.3 抽样

### 7.3.1 抽样方法

外观质量检验的试样采取随机抽样法，在每一检验批的产品中抽取。

### 7.3.2 抽样数量

抽样数量按表6进行。

表6 抽样数量

| 序号 | 检验项目 | 数量/片 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸偏差 | 10 |
| 2 | 外观质量 | 10 |
| 3 | 密度 | 5 |
| 4 | 维氏硬度（HV1） | 10 |
| 5 | 弹性模量 | 5 |
| 6 | 断裂韧性 | 10 |
| 7 | 弯曲强度 | 10 |
| 8 | 室温至300 ℃线膨胀系数 | 2 |
| 9 | 应力双折射 | 2 |
| 10 | 抗温度变化性能 | 2 |
| 11 | 平均光谱透射比 | 5 |
| 12 | 雾度 | 5 |

## 7.4 判定规则

### 7.4.1 出厂检验

出厂检验项目均符合5.1、5.2、5.3的要求时，判定合格；否则，判定不合格。

### 7.4.2 型式检验

型式检验项目均符合第5章各项技术指标时，判定合格；否则，判定不合格。

# 8  标签、包装、运输和贮存

## 8.1标签

每箱内附产品检验单和合格证各一张，箱外贴产品标签。产品标签包含以下内容：产品标识、数量、出厂日期、企业名称。

## 8.2包装

产品用合适大小的气泡袋包装后，放入垫有填充材料的硬纸盒内。包装箱的外表面上印有符合GB/T 191规定的储运图标志。

## 8.3运输

产品在运输中必须防止受到强烈冲击，防止雨淋及暴晒。

## 8.4贮存

产品应在包装状态下贮存，保存于避光、常温、干燥、周围空气无酸性、碱性或其他腐蚀性气体的场所内。地面必须放置防潮塑料垫板；产品在仓库堆放时，层与层之间应错缝码堆，堆放高度不应超过1.5m。

_________________________________